Załącznik nr 9 do SWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  /SST/

D 05.03.17

WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI

PRZY UŻYCIU GRYSÓW I PRZY ZASTOSOWANIU

EMULSJI ASFALTOWEJ

na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontów cząstkowych nawierzchni grysami i przy zastosowaniu emulsji asfaltowej na drogach powiatowych obciążonych ruchem od lekkiego do lekkośredniego.

Zakres robót ogółem  9 500 m2

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zamawianiu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie remontów grysami

i emulsją asfaltową szybkorozpadową i obejmują:

1.3.1. Naprawę średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego o głęb. 4 cm w ilości 9 500 m2.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi.

Użyte w SST wymienione niżej określenia należy rozumieć następująco:

1 - droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów

2 - jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

3 - remont cząstkowy jest czynnością polegającą na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni

4 - grys - kruszywo łamane granulowane obejmujące frakcje lub grupy frakcji 2 do 25 mm

5 - asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa - zawiesina rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego

6 - kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania

7 - kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy

8 - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę do prowadzenia robót i występowania w jego imieniu

9 - wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą zamawiający zawarł umowę o wykonanie robót w wyniku wyboru ofert

10 - zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót w warunkach określonych w umowie i występująca jako strona zawartej umowy z wykonawcą,

11 - Inżynier - instytucja upełnomocnionego przedstawiciela zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki w stosunkach z wykonawcą określono w umowie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

a) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inżyniera

b) W przypadku uszkodzenia innych elementów pasa drogowego oraz znajdujących się w nim urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy przywrócić je do poprzedniego stanu użyteczności.

c) Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone we wszelkich obiektach i urządzeniach znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, a stanowiących własność innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych.

d) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu na drodze podczas prowadzenia robót.

Roboty winny być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach   (Załącznik do Dz. U. nr 220 poz. 2181  z dn. 23 grudnia 2003 r. ze zmianami).

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do remontów dróg powiatowych obciążonych ruchem lekkim do lekko średniego.

2.1. Kruszywa

2.1.1. Wymagania dotyczące kruszyw

Do remontu należy stosować kruszywo (grysy) odpowiadające wymaganiom normy 
PN-EN 13043:2004. Uziarnienie kruszywa należy dostosować do głębokości ubytku (wyboju).

2.1.2. Składowanie kruszyw

Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak również ładowania i transportu.

2.2. Lepiszcza

2.2.1. Wymagania dla lepiszczy

Do remontów cząstkowych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania WT-3 emulsje asfaltowe 2009.

3. SPRZĘT

Do wykonania remontu nawierzchni grysami i emulsją wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- szczotka mechaniczna

- remonter lub skrapiarka

- walec drogowy lub zagęszczarka płytowa

4. TRANSPORT

Lepiszcza należy przewozić w stanie płynnym w cysternach posiadających izolację termiczną i wyposażonych w urządzenia grzejne oraz zabezpieczonych przed dostępem wody. Kruszywo może być przewożone dowolnym środkiem transportu bezpośrednio na miejsce wykonywania robót do bezpośredniego wbudowania. Kruszywa nie należy składować na poboczu wzdłuż frontu robót ze względu na możliwość zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Remont cząstkowy można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od + 100C przy zastosowaniu emulsji kationowej.

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

5.2. Naprawa uszkodzeń pokrowca bitumicznego o głębokości średniej 4 cm

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni ) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:

a/ usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

b/ usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

c/ dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru piasku i pyłu. oraz oskardować odstające i wykruszające się części pokrowca, nadając regularne kształty;

d/ po oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, dno i krawędzie tego uszkodzenia należy spryskać emulsją w ilości około 1,4 kg/m2;

e/ na spryskaną powierzchnię rozsypać grysy o uziarnieniu 12,8-20 mm w ilości

od 20 – 25 kg/m2 i odpowiednio zagęścić walcem lekkim lub ubijakiem spalinowym;

f/ zagęszczoną warstwę należy ponownie spryskać emulsją w ilości 3,5 – 5,0 kg/m2

i posypać grysem odpowiednio 6,3-12,8mm i 2-6,3mm w ilości 15-35 kg/m2.

Rozścielone kruszywo należy zagęścić lekkim walcem statycznym lub ubijakiem spalinowym.

g/ uporządkować teren po remoncie.

Ilości emulsji i grysów przyjęto jako średnie przy głębokości wyboju 4 cm.

Przy głębokościach mniejszych i większych ilości te należy odpowiednio korygować.

W przypadku głębszych wyboi > 4 cm z uszkodzoną podbudową należy wypełnić tłuczniem i zagęścić.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Oględziny zewnętrzne

Po remoncie cząstkowym nawierzchni miejsca remontowane powinny mieć wygląd jednolity bez miejsc przebitumowanych /tzw. tłustych plam/, niedobitumowanych i miejsc z przegrzanym bitumem.
Kruszywo powinno ściśle przylegać wzajemnie do siebie i do podłoża.

Powierzchnia łaty wyremontowanego miejsca powinna być równa, a nierówności pomiędzy krawędziami wykonanego remontu nie powinny przekraczać 6 mm.

6.2. Ocena wyników

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. Kwalifikuje się poszczególne miejsca naprawione.
Przy stwierdzeniu bitumu w miejscu naprawianym należy przysypać miałem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Miejsca wygórowane należy ściąć do poziomu jezdni i przysypać miałem kamiennym lub gruboziarnistym piaskiem. Przy niedostatecznej ilości lepiszcza luźne ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową wykonania remonty cząstkowego grysami jest m2.
Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiar łat. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w umowie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór końcowy.

8.1.1. Całkowite zakończenie robót objętych umową oraz jego gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Odbiór remontu grysami i emulsją dokonany będzie w ciągu 10 dni od jego wykonania po pisemnym zgłoszeniu do odbioru.

8.2. Podstawą dokonania odbioru robót wykonanego remontu są następujące dokumenty:

- zestawienie wykonanego remontu lokalizacyjno-ilościowe w dzienniku obmiaru (wykaz wyremontowanych dróg i ilość m2 remontu),

- wyniki badań materiałów,

- ocena wizualna

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność będzie za 1 m2 wykonanego remontu zgodnie z obmiarem.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszych SST oraz:

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- organizacja stanowiska pracy,

- uporządkowanie terenu robót.

Cena wykonania robót obejmuje:
1. Koszty bezpośrednie (R + M + S + Kz)
2. Koszty pośrednie (Kp)
3. Zysk kalkulacyjny (Z).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach   (Załącznik do Dz. U. nr 220 poz. 2181  z dn. 23 grudnia 2003 r.  ze zmianami);

2. – PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych  do ruchu;

3. – Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.